Technický list

100615

FASO 10 V čistě vápenný štuk

Tento technický list platí pro výrobu a použití maltové směsi FASO 10V v souladu s ČSN EN 998-1.

Složení:

Jednosložková směs na bázi vápenného pojiva, přírodních plniv, vhodných přísad puzzolánového charakteru, vytvářejících částečně hydraulický efekt a dalších modifikujících přísad ve velmi malém množství. Omítka však neobsahuje žádný cement, sádru ani polymerní přísady. Zrnitost směsi je 0 – 0,6 mm.

Použití:
Čistě vápenný štuk FASO 10 V je univerzální štukovací materiál pro aplikace na vápenné jádrové

omítky (např. FASO 20 V), vápenocementové jádrové omítky nebo jako finální úprava systému vnitřního zateplení redstone. Složení omítky zajišťuje nízký difúzní odpor vrstvy a zvýšenou odolnost proti účinkům povětrnosti. Lze ho použít pro vnitřní i venkovní aplikace.
Štuk je přetíratelný vhodným typem nátěru (vápenný, silikátový – po dokonalém vyzrání). FASO 10V v kombinaci s jádrovou vápennou omítkou FASO 20 V jsou zvláště vhodné pro opravy a obnovu omítek historických staveb.

Aplikace:
Štuk FASO 10 V se aplikuje na přiměřeně vyzrálý podklad tvořený jádrovou omítkou (dle klimatických

podmínek a savosti podkladu min. 2 až 5 dní). Povrch jádra mírně navlhčete. Na takto připravený podklad je možno nanášet štuk, který se připraví smícháním sypké složky a vody v poměru cca 0,29 – 0,31 l vody na kg směsi (t.j. 5,8 – 6,2 l na pytel 20 kg) tak, aby vznikla plastická, dobře zpracovatelná malta.
Nanášejte tradiční zednickou technikou. Povrch omítky vyhlaďte do konečné podoby pomocí dřevěného či polystyrénového hladítka, popř. povrch přefilcujte.

Pro finální nátěr doporučujeme používat zásadně barev s nízkým difúzním odporem vůči prostupu vodní páry. Nejvhodnější jsou barvy vápenné (např. COLORCIT, FRESCOL), popř.silikátové (düfa nebo ProfiTec). Vápenné barvy lze aplikovat již cca 4 dny po aplikaci omítky, barvy silikátové však až po důkladném vyzrání (zkarbonatování) – nutno posoudit pH vrstvy, časová prodleva však je 3 až 12 týdnů!

Venkovní práce se nesmějí provádět za přímého deště nebo za silného větru. Při vyšších teplotách nedoporučujeme provádět práce na přímo osluněných plochách bez zastínění. Zpracovávejte při teplotách vzduchu i podkladu nad +5°C a pod +30°C.
S dotazy týkajícími se aplikace omítek se obraťte na výrobce, případně vašeho prodejce.

Deklarované charakteristiky

Objemová hmotnost suché zatvrdlé malty: max. 1350 kg.m3

Pevnost v tlaku: po 28 dnech CS I (min. 0,9 MPa)
Přídržnost k cihelnému podkladu: min. 0,08 MPa, FP: způsob odtržení: B

Kapilární absorpce vody: W1

Koeficient propustnosti vodních par: μ<10

Reakce na oheň: A1 (nehořlavá)
Mrazuvzdornost, 5 cyklů: > 0,8

Barva: bílá až béžová
Sypná hmotnost: 1250 ± 50 kg/m3

Dávka vody: 0,29-0,31 l/kg hmoty, tj. 5,8-6,2 l/pytel 20 kg

Zpracovatelnost: 90 minut od smíchání s vodou

Spotřeba: cca 2,5-2,7 kg/m2/2 mm nanášené tloušťky

Dodatečné přidávání pojiva, písku a přísad nebo prosévání směsi se nedoporučuje.

Ochrana zdraví:

Výrobek obsahuje vápno. Směs může mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznice, stejně jako jiné materiály obdobného charakteru. Při práci chraňte pokožku a sliznice před přímým kontaktem. Za tímto účelem používejte běžné ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory. Podrobné informace – viz bezpečnostní list výrobku.

Skladování, trvanlivost:

Směs je dodávána v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou. Hmotnost obsahu je 20 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek, V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemužeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

Poradenství, prodej, servis: +420 602 221 220, zima.redstone@gmail.com