Technický list

210615

Izolační klín redstone ClimaPlus

Vlastnosti:

Izolační klín redstone Clima Plus je je zhotoven z totožného materiálu jako izolační a sanační deska Clima Plus a je určen pro vnitřní použití. Klín Clima Plus jsou vyrobeny z křemičitanu vápenatého. Mikroporézní, kapilárně aktivní struktura umožňuje difúzi vodních par a kapilární vedení vody. Klíny jsou schopny absorbovat více než dvojnásobek vlastní hmotnosti vody bez deformace. Při klesající relativní vlhkosti je tato voda odevzdávána zpět do ovzduší v místnosti. Povrch přitom zůstává suchý a je trvale zabráněno tvorbě plísní. Tepelně izolační vlastnosti klínu a desky zvyšují teplotu povrchu vnitřní stěny a zabraňují vzniku kondenzátu. Klíny Clima Plus neobsahují minerální vlákna, azbest, formaldehyd ani freony. Klíny jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1. Montáž je snadná díky přímému lepení na plochy stěn. 
Klíny Clima Plus se používají k vnitřnímu zateplení jako eliminace nežádoucích vlivů tepelných mostů, pro regulaci vlhkosti vzduchu a klimatu v místnosti a pro zamezení tvorby plísní v důsledku vnitřní kondenzace. Klíny a desky slouží k vnitřní tepelné a zvukové izolaci, sanaci stěn nasáklých kondenzovanou vodou, rekonstrukci prostorů po poškození ohněm, vodou a plísněmi. Klíny a desky je možno použít na sanaci vlhkosti zdiva, které není postiženo silnými výkvěty solí a jejich hmotností vlhkost je max. do 10%. Trvalé stavební škody, např. vadná horizontální izolace nebo netěsnost fasády, musí být v každém případě odstraněny.
Klíny se lepí na jakýkoli čistý, nosný a rovný podklad odolný vůči vlhkosti, jako je zdivo, beton, pevné starší omítky, nosné starší nátěry a vrstvy (ne na dřevo nebo tapety).

Technické údaje:

| Formát v mm: | 1000 x 250 x 25 až 1* |
| --- | --- |
| Objemová hmotnost: | 0,36 g/cm3 |
| Pevnost v ohybu za sucha (hodnota zlomu): | 1,1 N/mm2 |
| Pevnost v tlaku: | 1,6 N/mm2 |
| Deformace při 50 % až 90 % rel. vlhkosti vzduchu: | 0,01 % |
| Součinitel difúzního odporu: | μ=5 |
| Koeficient absorpce vody: | 77,5 kg/(m2.h0,5) PP PP |
| Hodnota nasycení vodou: | 83 obj. % |
| Hodnota pH: | cca 9 ‐ 10 |
| Součinitel tepelné vodivosti | λ = 0,070 W/(mK) |
| Třída reakce na oheň: | nehořlavá A 1 |

* výrobce se vyhrazuje právo na změnu formátu desky

Příprava podkladu:
Znečištěné plochy důkladně vyčistěte, odstraňte zbytky, které by mohly snížit přilnavost tak, aby vzniknul nosný, pevný a čistý podklad bez dutin v omítce. Otlučte dutiny v omítce a vyštukujte do hladka. Suché, silně savé podklady před nalepením navlhčete, aby bylo zabráněno rychlému odvodu vody z lepidla do podkladu. Před lepením nutno odstranit zbytky oleje po bednění. Tapety je třeba předem odstranit.

Pro lepení klínů ClimaPlus musí být podklad odolný proti vlhkosti, čistý od solí poškozujících stavbu a plísní.

Zpracování:
Přiřezávání klínů:
Klíny lze rychle a přesně přiříznout ruční nebo elektrickou pilou.

Lepení sanačních klínů:

Klíny Clima Plus se lepí výhradně celoplošně speciálním lepidlem redstone MCS, redstone MC, nebo redstone OC (dle stavu podkladu) naneseným celoplošně ozubenou špachtlí (zub min. 10 mm). Lepidlo může být nanášeno jak na podklad, tak i na stěny klínu (hrubý povrch). Požadovaná tloušťka lepicího lože může být konkrétně předepsána pro jednotlivé aplikace. Styčné spáry klínů ClimaPlus je dobré slepit používaným lepidlem redstone. Mezi lepením a celoplošným stěrkováním je nutno dodržet technologickou přestávku 24 hodin. Klíny nesmí mít přímý kontakt s podlahou, pro zabránění nepřípustného přenosu smykových sil.

Penetrační nátěr a tmelení klínů:

24 hodin po přilepení sanačních klínů ClimaPlus redstone je nejprve třeba celoplošně nanést silikátový penetrační nátěr ProfiTec P460. Nátěr se nanáší štětkou nebo válečkem. Oblasti hran je též třeba opatrně natřít. Po 2 – 4 hodinách schnutí (v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu) musí být styčné spáry nejprve zatmeleny stěrkovacím tmelem redstone a po zaschnutí vybroušeny do roviny.

Povrchová úprava klínů:

Jelikož princip funkce ClimaPlus spočívá v kapilaritě, difúzi a odpařování, nesmí povrchová úprava tyto vlastnosti omezit ‐ je nutné používat výhradně systémové komponenty, tj. lepidlo a stěrkové hmoty a nátěry nebo omítky musí v každém případě umožňovat dostatečnou difúzi. K finálnímu nátěru používáme silikátovou vnitřní barvu ProfiTec P457.

Upozornění: skladba systému pro danou realizaci je vždy konkrétně specifikována s ohledem na provedené počítačové simulace, zohledňující stav a charakter objektu, stěn a užívání.

Tapety:

Lepení tapet na povrch systému se nedoporučuje.

Nátěr:

Před nátěrem musí být klíny celoplošně ošetřeny tmelem redstone. Pro přetření použijte interiérovou silikátovou barvu s příznivou schopností difúze vodních par. Klíny Clima Plus redstone nesmí být v žádném případě natírány olejovými, latexovými nebo jinými barvami, které neumožňují difúzi.

Omítka:

Před omítnutím je třeba klíny celoplošně ošetřit tmelem redstone. Poté je nejprve třeba nanést penetrační nátěr, jak je popsáno výše. Jako lícní omítky lze použít paropropustné vápenné omítky s různými velikostmi zrn.

Podmínky zpracování:

Klíny nezpracovávejte, pokud je teplota vzduchu a podkladu nižší než +5 °C.

Forma dodávky:

Klíny Clima Plus redstone se dodávají v papírových kartonech.

Skladování:
Klíny skladujte v suchu a v krabicích na rovné ploše, aby se zabránilo deformaci klínů.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek, V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemužeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

Poradenství, prodej, servis: +420 602 221 220, zima.redstone@gmail.com