Technický list

060715

Tmel redstone OC

Tmel pro stěrkování a spárování desek systému redstone Clima Plus (vnitřní zateplení a sanace vlhkého zdiva), systému vnitřního zateplení Pura a systému desek USP (sanace vlhkého zdiva suchou cestou). Možno použít na fixaci rohových a jiných profilů použitých v systémech redstone.

Vlastnosti:

Kapilárně aktivní a difúzně otevřený materiál. Vytvrzuje hydraulicky. Vysoce alkalický. Po zaschnutí bez vnitřního pnutí, nevytváří trhlinky. Lehce zpracovatelný materiál. Bez použití chromátů. Schopnost pomalého předávání vody do podkladu při hydraulickém vysychání.

| Barva | bílá |
| --- | --- |
| Míchací poměr | cca 10 litrů čisté vody na 20 kg obsahu pytle |
| Míchací poměr | cca 0,5 litru čisté vody na 1 kg |
| Pojivová báze | portlandský cement bílý, vápenný hydrát |
| Objemová hmotnost | cca 1.400 kg/m3 |
| pH | cca 12 |
| Součinitel tepelné vodivosti - λ | 0,8 W/mK |
| Koeficient propustnosti vodních par - μ | 15 |
| w80 | 0,015 |
| wsat | 0,27 |
| Aw | 0,05 |
| Spotřeba při celoplošném stěrkování, vrstva 1 mm, v závislosti na hrubosti povrchu | 1-2 kg/m2 |
| Spotřeba při spárování | 0,5 kg/m2 |
| Spotřeba vytváření armovacího souvrství | 3,0 kg/m2 |
| Zpracovatelnost při +20oC/65% vlhkosti | cca 2 hod. |
| Možnost brousit po | cca 24 hod. |

w80 = rovnovážná vlhkost materiálu vlhkost při 80% relativní vlhkosti vzduchu

wsat = rovnovážná vlhkost materiálu vlhkost při 100% relativní vlhkosti vzduchu

Aw  = koeficient kapilární absorpce/příjmu vody

Příprava podkladu:

Tmel je možno nanášet na suchý i mokrý podklad. Podklad musí být zbaven materiálů bránící přilnutí tmelu k podkladu. Systémové desky redstone je dobré před nanesením tmelu nepenetrovat silikátovou penetrací.

Zpracování:

Míchání:

Tmel (obsah pytle 20 kg) smíchat s cca 10 litry čisté vody (míchací poměr cca 2:1). Lepidlo a voda se míchají v pomalých otáčkách míchací vrtulí, intenzivně až do vytvoření homogenní hmoty. Po cca 3-5 minutách ještě jednou promíchat. Teplota při zpracování nesmí klesnout pod +5 oC. Teplota podkladu a okolní teplota nesmí pod dobu 72 hodin po zpracování klesnout pod teplotu +5 oC.

Čistění nářadí – vodou ihned po ukončení prací.

Balení:

Papírové pytle 20 kg.

Skladování:

Skladovatelnost cca 12 měsíců v suchém prostředí.

Likvidace:

Čisté zbytky materiálu lze odevzdat k recyklaci. Silně znečištěná zbytková množství lze likvidovat společně s domovním nebo podobným průmyslovým odpadem. Zbytky nedávat do kanalizace.

Bezpečnostní informace:

Lepidlo se nesmí dostat do očí. V případě, že se dostane do očí, důkladně vymýt vodou a vyhledat lékaře. Zamezit kontaktu s kůží, požívat ochranné rukavice.

Děti chraňte před kontaktem s lepidlem.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek, V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemužeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

Poradenství, prodej, servis: +420 602 221 220, zima.redstone@gmail.com