Technický list

100615

Multifunkční duální omítka Sanaver Duo

Omítková směs Sanaver Duo je hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží nejen jako sanační opatření, ale i k zateplení stavební konstrukce.  Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Slouží současně jako jádrová a finální omítka, pro lokální vysprávky např. soklů budov.

Vlastnosti:

Použití omítky Sanaver Duo zajišťuje výraznou úsporu tepla (součinitel tepelné vodivosti po 120 dnech λ= cca 0,09 W/mK ). Poskytuje ochranu před všemi atmosférickými vlivy. Díky svým vodoodpudivým vlastnostem (koeficient absorpce vody - méně 3%,  za 120 dnů  přítomnosti ve vodě ) a difúzním vlastnostem (koeficient propustnosti vodních par ≤ 9 ) pomáhá Sanaver Duo  rychle odvést vlhkost z podkladu, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř stavební konstrukce. Hodnota  pH  10 zajišťuje protiplísňové vlastnosti Sanaver Duo. Díky svým kapilárně aktivním vlastnostem vytváří zdravé a příjemné klima pro bydlení.

Použití:

Používá se pro fasádní a vnitřní omítání cihelných, betonových, železobetonových, pórobetonových, skleněných, dřevěných a kovových podkladů. Je vhodný pro omítání pemzových i sádrokartonových podkladů, které mají jednoduchý i složitý tvar. Díky nízké objemové hmotnosti dovede velmi dobře spolupracovat s podkladními materiály s obdobně nízkou měrnou hmotností a proto je vhodný jako finální povrchová úprava pro plynosilikátové tepelně izolační zdivo, jako například Ytong.

Možnosti použití:. Je vhodný především při restaurování starých památkových objektů, nové výstavbě a renovacích objektů. Používá se pro fasádní a vnitřní omítání betonových, železobetonových, pórobetonových, cihelných, skleněných, ocelových podkladů. Sanaver Duo lze aplikovat spolu s uložením vhodné armovací tkaniny a tím docílit ideální odolnosti vůči případnému rozvoji prasklin podkladového zdiva.

Příprava podkladu:

Omítková směs Sanaver Duo se nanáší na suché, očištěné stěny, zbavené všech nečistot a prachu. V případě, že jsou na stěně nerovnosti, je zapotřebí je předběžně vyrovnat. Silně savé podklady ( např. pórobeton, atd. ) je nutné penetrovat silikátovou penetrací ProfiTec P460 k omezení jejich savosti.

Zpracování:

Postup, způsob nanášení:  Celý obsah pytle (7 kg) smícháme s vodou do homogenního stavu v poměru cca 2,5 litry vody na 7 kg materiálu. Za pomocí míchacího zařízení mícháme po dobu 5-6 minut. Doporučujeme celý obsah jednoho balení míchat najednou a po promíchání ponechat vzniklou hmotu několik minut "odpočinout".  Připravená malta musí být nanesena na povrch do 2 hodin od okamžiku přípravy. Podklad je vhodné před aplikací navlhčit, zejména u silně savých povrchů. Před samotným omítáním je zapotřebí připravit povrch a odstranit nerovnosti. Doporučená aplikovaná tloušťka v jedné pracovní operaci na svislé ploše je cca 1-5 cm. Ve vhodných vzdálenostech je třeba připevnit omítníky (možno pomocí Sanaver Duo). Připravená malta se nanáší ručně natahováním ocelovým hladítkem, nebo strojně - pomocí omítacího zařízení. Nadbytečnou maltu stáhněte pomocí hladítka nebo zednické latě. Vytáhněte omítníky. Prázdná místa, kde byly omítníky, vyplňte omítkou. Ještě jednou srovnejte zednickou latí. Po min. 24-48 hod. aplikovat dekorační finální vrstvu pomocí hladítka ve struktuře podle přání, příp. přeštukujte povrch pomocí systémového materiálu Thermo IN. Po 40 hodinách schnutí je možné povrch opatřit nátěrem – doporučena je silikátová barva ProfiTec. Plných funkčních a mechanických vlastností omítka nabývá po několika týdnech, v závislosti na okolních podmínkách.

Strojní nanášení: Strojně omítat je možné omítačkami PFT typu G4, nebo G5 při použití šneku TWISTER D5-2,5, tryska 14 mm. Hadice optimálně ve variantách délka 13,3 m/průměr 35 mm, nebo délka 10 m/průměr  25 mm.

Spotřeba:  cca 3-3,5 kg/m2  při tloušťce vrstvy cca 1 cm

Teplota při zpracování: Nezpracovávejte při příliš vysokých nebo naopak nízkých teplotách (pod + 5°C) vzduchu a zdiva, na přímém slunci nebo při silném větru

Čištění nástrojů: ihned po použití vodou

Skladování:

V suchu a chladu, chránit před mrazem a vlhkem. Skladovatelnost min. 12 měsíců.

Balení:

pytel 7 kg

Bezpečnostní informace:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek podle zákona č. 356/2003 Sb., a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES.

První pomoc: při styku s kůží - důkladně omýt vodou a mýdlem; při zasažení očí -  vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu:

Zbytky materiálu uložte do označených nádob a likvidujte jako ostatní odpad na vyhrazených skládkách. Použité, řádně vyprázdněné obaly přednostně předejte k recyklaci nebo likvidujte jako ostatní odpad na vyhrazených skládkách v souladu s místními předpisy a se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek, V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemužeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

Poradenství, prodej, servis: +420 602 221 220, zima.redstone@gmail.com