Technický list

060715

Z SAN 30 V podkladní a vyrovnávací omítka

Tento technický list platí pro výrobu a použití maltové směsi Z SAN 30V v souladu s ČSN EN 998-1 a doporučení směrnice WTA 2-2-91.

Složení:

Jednosložková směs na bázi minerálních pojiv, pórovitého a křemenného plniva a modifikujících přísad.

Použití:

Při sanaci vlhkého zdiva:

Pórovitá podkladní omítka Z-SAN 30 je určena speciálně pro sanaci zdiva objektů, u kterých se vyskytuje vzlínající vlhkost a tvorba povrchových výkvětů solí, touto vlhkostí transportovaných. Omítka je určena k opravám a vyrovnání hrubých nerovností podkladu nebo jako akumulátor solí při silném zasolení zdiva před aplikací sanační omítky Z-SAN 20. Pro správnou funkci sanačního omítkového systému musí být na vrstvu omítky Z-SAN 30 vždy nanesena sanační omítka Z-SAN 20. Malta je svými parametry rovněž vhodná pro vyrovnání podkladu před aplikací nopové fólie DELTA PT při provádění odvětrávaného souvrství.

Při použití v systémech redstone:

Omítku je možno použít pro vyrovnání suchého nezasoleného zdiva před aplikací desek z křemičitanu vápenatého systému redstone.

Aplikace:

Při sanaci vlhkého zdiva:

Příprava podkladu před aplikací: je nezbytné odstranit starou omítku a to nejméně 60 cm nad viditelnou hranici vlhkosti a výkvětů. Malta ze spár se vyškrábe do hloubky cca 2 cm a ze zdiva se mechanicky odstraní veškeré volné části. Poškozené zdící prvky je nutné vyměnit. Získaná suť se odveze mimo objekt. Očištěný podklad připravíme k omítání sanač.omítkou provedením kotvicího prostřiku Z-SAN K. To je důležité zejm. na kamenném zdivu. Prostřik se provede síťovým (šachovnicovým) způsobem tak, aby malta ulpěla pouze na max. 50 % sanované plochy, tedy nesouvisle. Celoplošné nanesení zhoršuje difúzní schopnost celého souvrství. Na předmětných plochách nesmí být v žádném případě sádra (ani pro kotvení instalačních vedení).  K tomuto účelu používejte rychletuhnoucí maltu MONTAFIX.

Malta se připraví smícháním sypké složky s vodou v poměru cca 0,18 – 0,20 l vody na 1 kg směsi, tj. 4,5 – 5,0 l vody na pytel 25 kg, aby vznikla vláčná, snadno aplikovatelná malta. Míchání je velmi důležitou fází použití sanačních omítek. V případě míchání malty v běžné spádové míchačce je nezbytné směs ještě poté domíchat elektr. ručním šnek. míchadlem, popř. metlou upevněnou ve vrtačce. Doba míchání alespoň 2 minuty, poté nechte cca 2 min. odležet a opět promíchejte. Takto připravenou maltu nanášejte běžnou zednickou technikou. Podklad mírně předvlhčete jen v případě, že je na povrchu suchý (vystaven slunečnímu svitu apod.). V jedné vrstvě nanášejte max. 2 cm. Při vyšším zasolení nebo na místech, kde jsou zhoršené podmínky vysychání, provádějte naráz jen tl.1cm. Při větších tloušťkách je nutno nanášet ve více vrstvách a to tak, že první vrstva se nahodí nahrubo a nejdříve po povrchovém vyschnutí se nanáší další vrstva. Povrch nevyhlazujte, ale naopak nechte zdrsněný pro nanášení vrstvy omítky Z-SAN 20.

Sanační práce včetně aplikací sanačních omítek by měl provádět pouze zkušený či zaškolený personál. Před prováděním prací doporučujeme provést průzkum sanovaného objektu a ploch a vypracovat alespoň jednoduchý projekt. S dotazy se obraťte na výrobce, případně vašeho prodejce. Venkovní práce neprovádějte za přímého deště nebo silného větru.

Při použití v systémech redstone:

Příprava podkladu před aplikací: je nezbytné odstranit starou omítku a to nejméně 60 cm nad viditelnou hranici vlhkosti a výkvětů. Malta ze spár se vyškrábe do hloubky cca 2 cm a ze zdiva se mechanicky odstraní veškeré volné části. Poškozené zdící prvky je nutné vyměnit. Získaná suť se odveze mimo objekt.

Na předmětných plochách nesmí být v žádném případě sádra (ani pro kotvení instalačních vedení).  K tomuto účelu používejte rychletuhnoucí maltu MONTAFIX. Malta se připraví smícháním sypké složky s vodou v poměru cca 0,18 – 0,20 l vody na 1 kg směsi, tj. 4,5 – 5,0 l vody na pytel 25 kg, aby vznikla vláčná, snadno aplikovatelná malta. Míchání je velmi důležitou fází použití sanačních omítek. V případě míchání malty v běžné spádové míchačce je nezbytné směs ještě poté domíchat elektr. ručním šnek. míchadlem, popř. metlou upevněnou ve vrtačce. Doba míchání alespoň 2 minuty, poté nechte cca 2 min. odležet a opět promíchejte. Takto připravenou maltu nanášejte běžnou zednickou technikou. Podklad mírně předvlhčete jen v případě, že je na povrchu suchý. V jedné vrstvě nanášejte max. 2 cm. Při větších tloušťkách je nutno nanášet ve více vrstvách a to tak, že první vrstva se nahodí nahrubo a nejdříve po povrchovém vyschnutí se nanáší další vrstva.

Při vyšších teplotách nedopor. provádět práce na přímo osluněných plochách bez zastínění. Zpracovávejte při teplotách vzduchu i podkladu nad +5°C a pod +30°C.

Deklarované charakteristiky

Objemová hmotnost suché zatvrdlé malty: 1130± 50 kg.m3

Pevnost v tlaku: po 28 dnech min. 3,5 MPa (CS III)

Přídržnost k podkladu: min. 0,2 MPa, FP: způsob odtržení: A 
Kapilární nasákavost w24 (absorpce vody): > 1,0 kg.m-2

Faktor difuzního odporu prostupu vodní páry: μ<13

Tepelná vodivost: 0,33 W/m.K

Reakce na oheň: A1 (nehořlavá)

Mrazuvzdornost: M15

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: min. 1,6 MPa

Barva: světle šedá
Sypná hmotnost: 1200 ± 50 kg/m3
Dávka vody: 0,18 – 0,20 l/kg hmoty, tj. 4,5 – 5,0 l/pytel 25 kg

Zpracovatelnost:  30 minut od smíchání s vodou

Spotřeba: 11 kg/m2/1mm nanášené tloušťky

Dodatečné přidávání pojiva, písku a přísad nebo prosévání směsi se nedoporučuje.

Ochrana zdraví:

Výrobek obsahuje cement a další netoxické chemické přísady. Směs může mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznice, stejně jako jiné materiály obdobného charakteru. Při práci chraňte pokožku a sliznice před přímým kontaktem. Za tímto účelem používejte běžné ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory.

Skladování, trvanlivost:

Směs je dodávána v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou. Hmotnost obsahu je 25 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou převzaty od výrobce a podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek, V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemužeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

Poradenství, prodej, servis: +420 602 221 220, zima.redstone@gmail.com