Technický list

060715

Těsnící a distanční fólie FF 220 EPDM

Těsnící a distanční fólie – k oddělení kontaktu tepelného izolantu od ostatních částí stavební konstrukce a utěsnění připojovací spáry.

Vlastnosti:

Ethylen-propylenová pryž je charakteristická mimořádnou odolností proti zestárnutí, ozónu, ultrafialovým paprskům a teplu. Vysoká odolnost vůči trvalé deformaci, široký teplotní rozsah použití: -30°C až 140°C. Dobrá parotěsnost, vysoká odolnost vůči polárním kapalinám jako jsou ketony, alkoholy, kyselina octová, silným a slabým minerálním kyselinám. EPDM nedoporučujeme použít pro polární kapaliny, minerální oleje, veškeré hydrokarbonáty. Černá barva. Schopna přenosu dilatačních pohybů v příčném i podélném směru minimálně 205%. Po protažení návrat do původního rozměru podle požadavků ČSN 730540. Třída hořlavosti B2.

Příprava podkladu:

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost. Na porézní materiály, např. beton, pěnosilikát, omítky, použijte penetraci ProfiTec P460.

Zpracování:

Na základě detailu vnitřního zateplení je potřeba použít odpovídající šíři fólie – 100 mm nebo 150 mm. Doporučená šíře je minimálně 100 mm. Fólie funguje tak, že odděluje izolant vnitřního zateplení od nežádoucích konstrukcí – od podlahy, od dřeva, od nasákavých a porézních materiálů ... Porézní materiály předem napenetrujeme silikátovou penetrací ProfiTec P460.

Výše uvedené údaje jsou pouze všeobecným návodem. Díky výskytu dalších vlivů vznikajících z odlišností materiálů a podmínek při zpracování a upotřebení se doporučuje provést před apli- kací zkoušky, které ověří způsobilost materiálu pro příslušné užití.

Pracovní ochrana:

Dodržujte obvyklá hygienická pravidla a zásady ochrany při práci. Nejedná se o nebezpečný materiál.

Skladování:

Skladujte v suchu a chladnu. Doba skladování min. 10 let.

Balení:

Návin o délce 20 m. Šířky 100 mm nebo 150 mm.

Likvidace materiálu a obalů:

Likvidovat společně s komunálním odpadem.

Bezpečnostní informace:
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES. Neobsahuje organická rozpouštědla.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek, V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemužeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

Poradenství, prodej, servis: +420 602 221 220, zima.redstone@gmail.com